## Ausschreibungstext

Technische Spezifikationen (VOB/A §9)

1.	Es gelten die Ausführungsbestimmungen der ATV DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten”, bzw. ATV DIN 18356 „Parkettarbeiten“ oder gleichwertig.

2.	Zur Vorbeugung und Vermeidung von gesundheitlichen Schäden durch flüchtige organische Verbindungen (VOC) und gesundheitsschädliche Stoffe sind nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe einzusetzen, die die Anforderungen der Vergabegrundlage RAL-UZ 113 (Emissionsarme Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe) oder gleichwertig erfüllen. Der Nachweis erfolgt durch das Umweltzeichen BLAUER ENGEL oder vergleichbare Prüfberichte anerkannter Stellen sowie technische Unterlagen des Herstellers.

Das Umweltzeichen beinhaltet insbesondere folgende Anforderungen:

- Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (Kammerprüfung): 
  TVOC: < 1000 µg/m³ (3.Tag), < 60 µg/m³ (28.Tag)

Emissionen Essigsäure < 2000 µg/m³ (3.Tag), < 140 µg/m³ (28.Tag)

- keine oxidierbaren Fettsäuren oder oxidierbare Fettsäureester enthalten

- keine Alkylphenolethoxylate enthalten (max 0,1% als Verunreinigung)

- Nur zulässige Konservierungsmittel entspr. Anhang 1 zur Vergabegrundlage RAL-UZ 113 enthalten

Die Vergabegrundlage ist zu beziehen bei: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.; Siegburger Straße 39, D-53757 Sankt Augustin

oder direkt im Internet: http://www.blauer-engel.de/_downloads/vergabegrundlagen_de/UZ-113.zip

Weitere, über das Umweltzeichen hinausgehende Anforderung: Die eingesetzten Produkte, die die Anforderungen des BLAUEN ENGELS nach RAL UZ 113 erfüllen (Grundierungen, Spachtelmassen, Klebstoffe) dürfen, mit Ausnahme methanolabspaltender SMP-Klebstoffe, lt. gültigen Sicherheitsdatenblättern unter dem Punkt 3 „Zusammensetzung / Angaben der Bestandteile“ gemäß EG Nr. 1907/2006 keine Inhaltsstoffe enthalten, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten. Die gültigen Sicherheitsdatenblätter sind dem Angebot beizufügen.

Leistungsverzeichnis

| Pos. | Menge | Positionsbeschreibung | Einzel- preis | Gesamt- preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m² Zementestrich; Anhaftungen, labile Zonen und Schlämpenschichten durch Schleifen oder Fräsen mit Diamantschleiftechnik entfernen. Absaugen mit Industriestaubsauger |  |  |
|  |  | lfd. m Fugen im Zementestrich; fachgerecht verschließen mit 2-Komponenten Epoxidharz, lösemittelfrei, sehr emissionsarm und frei von Benzylalkohol, WULFF EP-BA 500 oder WULFF EP 2100 Express und abstreuen mit Quarzsand Körnung 0,7-1,2 mm oder gleichwertig Fabrikat: ..................................... Hersteller: ...................................... |  |  |
|  |  | m² Zementestrich; zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten vorstreichen mit einer lösemittelfreien, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen Dispersions-Spezial-Grundierung WULFF Unigrund Express oder WULFF Micro-Grund oder gleichwertig. Fabrikat: ..................................... Hersteller: ...................................... |  |  |
|  |  | Alternativposition: lfd. m Fugen im Zementestrich bis ca. 3 mm; überarbeiten mit einer rissüberbrückenden Armierungsmatte (frei von Gefahrstoffen) als Alternative zum herkömmlichen Verharzen mit WULFF Rissmatte UD bestehend aus alkaliresistenten Glasfasersträngen in Verbindung mit einer zementären, standfesten, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen und proteinfreien Spachtelmasse WULFF FÜ 90, CE-Güteklasse nach DIN EN 13813 mind. CT-C40-F10 oder gleichwertig, sowie nachfolgendes vorstreichen zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten mit einer lösemittelfreien, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen Dispersions-Spezial-Grundierung WULFF Unigrund Express oder gleichwertig Fabrikat: ..................................... Hersteller: ...................................... |  |  |

| Pos. | Menge | Positionsbeschreibung | Einzel- preis | Gesamt- preis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Eventualposition: lfd. m fehlende Randdämmstreifen anbringen und/oder ergänzen, zur Verhinderung von Schallbrücken und zur Erreichung einer ebenflächigen Spachtelung bis zum äußersten Randbereich der Estrichfläche. WULFF Randdämmstreifen SK 5/30 mm oder gleichwertig. Fabrikat: ............................... Hersteller: ........................... |  |  |
|  |  | Eventualposition: m² Zementestrich; grobe Unebenheiten bis 15 mm ausgleichen mit einer zementären, selbstverlaufenden, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen und proteinfreien Spachtelmasse WULFF DS 80, CE-Güteklasse nach DIN EN 13813 mind. CT-C35-F10 oder gleichwertig, sowie nachfolgendes vorstreichen zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten mit einer lösemittelfreien, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen Dispersions-Spezial-Grundierung WULFF Unigrund Express oder WULFF Micro-Grund oder gleichwertig. Fabrikat: ......................................... Hersteller ........................................ |  |  |
|  |  | Eventualposition: m² Zementestrich; sehr grobe Unebenheiten von 5 bis 60 mm ausgleichen mit einer zementären, selbstverlaufenden, sehr emissionsarmen und proteinfreien Spachtelmasse WULFF DS 80 Spezial, CE-Güteklasse nach DIN EN 13813 mind. CT-C35-F10 oder gleichwertig, sowie nachfolgendes vorstreichen zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten mit einer lösemittelfreien, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen Dispersions-Spezial-Grundierung WULFF Unigrund Express oder WULFF Micro-Grund oder gleichwertig. Fabrikat: ......................................... Hersteller ........................................ |  |  |
|  |  | Eventualposition: m² Zementestrich; Löcher und Übergänge bis 10 mm, gestreckt bis 20 mm, örtlich bis 30 mm ausgleichen mit einer zementären, standfesten, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen und proteinfreien Spachtelmasse Fabrikat WULFF FÜ 90, CE-Güteklasse nach DIN EN 13813 mind. CT-C40-F10 oder gleichwertig, sowie nachfolgendes vorstreichen zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten mit einer lösemittelfreien, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen Dispersions-Spezial-Grundierung WULFF Unigrund Express oder WULFF Micro-Grund oder gleichwertig. Fabrikat: ......................................... Hersteller ........................................ |  |  |
|  |  | m² Zementestrich; ausgleichen mit einer zementären, selbstverlaufenden, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen und proteinfreien Spachtelmasse WULFF SA 60 Plus oder WULFF SA 50 Plus, CE-Güteklasse nach DIN EN 13813 mind. CT-C40-F10 oder gleichwertig. Auftragsstärke mindestens 2 mm. Ebenheitsklassen E1 bis E4 sind zu berücksichtigen. Fabrikat: ......................................... Hersteller ........................................ |  |  |
|  |  | Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen. |  |  |