Ausschreibungstext 

Technische Spezifikationen (VOB/A §9)
1.	Es gelten die Ausführungsbestimmungen der ATV DIN 18365 ”Bodenbelagsarbeiten”, bzw. ATV DIN 18356 „Parkettarbeiten“ oder gleichwertig. 
2.	Zur Vorbeugung und Vermeidung von gesundheitlichen Schäden durch flüchtige organische Verbindungen (VOC) und gesundheitsschädliche Stoffe sind nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe einzusetzen, die die Anforderungen der Vergabegrundlage RAL-UZ 113 (Emissionsarme Bodenbelagsklebstoffe und andere Verlegewerkstoffe) oder gleichwertig erfüllen. Der Nachweis erfolgt durch das Umweltzeichen BLAUER ENGEL oder vergleichbare Prüfberichte anerkannter Stellen sowie technische Unterlagen des Herstellers.
Das Umweltzeichen beinhaltet insbesondere folgende Anforderungen:
- Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen (Kammerprüfung): 
  TVOC: < 1000 µg/m³ (3.Tag), < 60 µg/m³ (28.Tag)
  Emissionen Essigsäure < 2000 µg/m³ (3.Tag), < 140 µg/m³ (28.Tag)
- keine oxidierbaren Fettsäuren oder oxidierbare Fettsäureester enthalten
- keine Alkylphenolethoxylate enthalten (max 0,1% als Verunreinigung)
- Nur zulässige Konservierungsmittel entspr. Anhang 1 zur Vergabegrundlage RAL-UZ 113 enthalten
Die Vergabegrundlage ist zu beziehen bei: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.; Siegburger Straße 39, D-53757 Sankt Augustin 
oder direkt im Internet: http://www.blauer-engel.de/_downloads/vergabegrundlagen_de/UZ-113.zip

Weitere, über das Umweltzeichen hinausgehende Anforderung: Die eingesetzten Produkte, die die Anforderungen des BLAUEN ENGELS nach RAL UZ 113 erfüllen (Grundierungen, Spachtelmassen, Klebstoffe) dürfen, mit Ausnahme methanolabspaltender SMP-Klebstoffe, lt. gültigen Sicherheitsdatenblättern unter dem Punkt 3 „Zusammensetzung / Angaben der Bestandteile“ gemäß EG Nr. 1907/2006 keine Inhaltsstoffe enthalten, die nach dem aktuellen Wissenstand des Lieferanten in den zutreffenden Konzentrationen als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind und daher in diesem Abschnitt angegeben werden müssten. Die gültigen Sicherheitsdatenblätter sind dem Angebot beizufügen.

Leistungsverzeichnis
Pos.	Menge	Positionsbeschreibung	Einzel-
preis	Gesamt-
preis	
		m² Magnesiaestrich; Anhaftungen, labile Zonen und Schlämpenschichten durch Schleifen oder Fräsen mit Diamantschleiftechnik entfernen. 
Absaugen mit Industriestaubsauger			
		lfd. m Fugen im Magnesiaestrich; fachgerecht verschließen mit 2-Komponenten Epoxidharz, lösemittelfrei, sehr emissionsarm und frei von Benzylalkohol, WULFF EP-BA 583 oder WULFF EP 2100 Express und abstreuen mit Quarzsand Körnung 0,7-1,2 mm oder gleichwertig
Fabrikat:    .....................................
Hersteller: ......................................			
		m² Magnesiaestrich; zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten vorstreichen mit einer lösemittelfreien, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen Dispersions-Spezial-Grundierung WULFF Unigrund Express oder WULFF Micro-Grund oder gleichwertig.
Fabrikat:    .....................................
Hersteller: ......................................			
		Alternativposition:
lfd. m Fugen im Magnesiaestrich bis ca. 3 mm; überarbeiten mit einer rissüberbrückenden Armierungsmatte (frei von Gefahrstoffen) als Alternative zum herkömmlichen Verharzen mit WULFF Rissmatte UD bestehend aus alkaliresistenten Glasfasersträngen in Verbindung mit einer zementären, standfesten, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen und proteinfreien Spachtelmasse WULFF FÜ 90, CE-Güteklasse nach DIN EN 13813 mind. CT-C40-F10 mit oder gleichwertig, sowie nachfolgendes vorstreichen zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten mit einer lösemittelfreien, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen Dispersions-Spezial-Grundierung WULFF Unigrund Express oder gleichwertig

Fabrikat:    .....................................
Hersteller: ......................................			
Pos.	Menge	Positionsbeschreibung	Einzel-
preis	Gesamt-
preis	
		Eventualposition
lfd. m fehlende Randdämmstreifen anbringen und/oder ergänzen, zur Verhinderung von Schallbrücken und zur Erreichung einer ebenflächigen Spachtelung bis zum äußersten Randbereich der Estrichfläche. 
WULFF Randdämmstreifen SK 5/30 mm oder gleichwertig.
Fabrikat: ..............................
Hersteller: ...........................			
		Eventualposition
m² Magnesiaestrich; zur Erzielung der Haftung nachfolgender Spachtelschichten vorstreichen mit einer lösemittelfreien, sehr emissionsarm und frei von Benzylalkohol, WULFF EP-BA 583 und abstreuen mit Quarzsand Körnung 0,7-1,2 mm oder gleichwertig
Fabrikat:    .....................................
Hersteller: ......................................			

		m² Magnesiaestrich; ausgleichen mit einer zementären, selbstverlaufenden, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen und proteinfreien Spachtelmasse WULFF SA 60 Plus oder WULFF 
SA 50 Plus, CE-Güteklasse nach DIN EN 13813 mind. CT-C40-F10 oder gleichwertig. Auftragsstärke mindestens 2 mm. 
Ebenheitsklassen E1 bis E4 sind zu berücksichtigen.
Fabrikat:    .........................................
Hersteller:  ........................................			
		Eventualposition
m² Magnesiaestrich; ausgleichen mit einer zementären, selbstverlaufenden, entspr. RAL-UZ 113 (Blauer Engel) emissionsarmen und proteinfreien Spachtelmasse WULFF 2K AM 10, CE-Güteklasse nach DIN EN 13813 mind. CT-C40-F10 oder gleichwertig. 
Auftragsstärke mindestens 2 mm. 
Ebenheitsklassen E1 bis E4 sind zu berücksichtigen.
Fabrikat:    .........................................
Hersteller:  ........................................			
		Überstehende Estrichrandstreifen nach dem Spachteln bündig mit der Oberkante abschneiden und ordnungsgemäß entsorgen.